Tremco, Inc., division des scellants et produits d’étanchéité commerciaux

Section 07 92 00 SCELLANTS À JOINTS

Rédacteur de devis : Cette section comprend les scellants destinés aux applications de joints intérieurs, extérieurs, verticaux, horizontaux et de circulation. La section comprend, à la fin de la partie 3, une liste pour spécifier le type de scellant utilisé pour chaque joint; modifier cette liste en premier. Modifier ensuite la partie 2 pour y inclure la description de chaque produit de jointement utilisé dans la liste. Pour les projets de petite envergure, il est possible d’omettre la liste des scellants à joint et d’ajouter plutôt les notes d’application aux scellants choisis à la partie 2.

Cette section peut être modifiée facilement à l’aide de la plupart des logiciels commerciaux de spécification.

Pour les projets incluant une utilisation importante de scellants de vitrage et de scellants de jointement de pavage, utiliser les sections d’application spécifiques à ces produits, plutôt que les exigences limitées incluses ici.

Il recommandé de consulter votre représentant technique de Tremco, aux coordonnées suivantes : Tremco, Inc., Commercial Sealants et Waterproofing Division, Beachwood OH; (866) 321-6357; courriel : techresources@tremcoinc.com; www.tremcosealants.com.

Tremco offre des devis types en format CSI MasterFormat pour les produits de jointement suivants :

• Section 07 01 91 Restauration et remplacement de scellants à joints
• Section 07 92 00 Scellants à joints
• Section 08 85 00 Scellants de vitrage
• Section 32 13 73 Scellants de jointement de pavage de béton

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Copyright© 2013 par Tremco, Inc.

SECTION 07 92 00 – SCELLANTS À JOINTS

GÉNÉRAL

RÉSUMÉ

Cette section comprend :

Rédacteur de devis : Modifier la liste suivante après avoir modifié la liste des scellants à joints et la partie 2 de cette section.

Scellants à joints à base de silicone.

Scellants à joints à base d’uréthane.

Scellants à joints à base dez latex.

Scellants à joints à durcissement par évaporation des solvants

Scellants à joints acoustiques.

Joints préformés.

EXIGENCES CONNEXES

Rédacteur de devis : Si la section « Exigences connexes » est retenue, modifier la section pour inclure seulement les éléments inclus dans le manuel du projet.

Division 01 Section « Développement durable — conception » pour les exigences LEED supplémentaires.

Section 04 20 00 « Éléments de maçonnerie» pour le contrôle de la maçonnerie, le remplissage des joints de dilatation, ainsi que pour la compatibilité avec les composants de solins flexibles

Section 04 21 13 « Maçonnerie de briques » pour le contrôle de la maçonnerie, le remplissage des joints de dilatation, ainsi que pour la compatibilité avec les composants de solins flexibles.

Section 07 01 91 « Restauration et remplacement de scellants à joints » pour la restauration et le remplacement des applications extérieures de scellants à joints.

Section 07 24 00 « Systèmes d’isolation et de finition extérieurs » pour les scellants à joints [et la garantie du système de composé pour les systèmes SIFE et les scellants à joints] utilisés avec des systèmes SIFE.

Division 07 « Membranes pare-air » pour les exigences de comptabilités avec les éléments pare-air.

Section 07 84 46 « Systèmes de jointement résistants au feu » pour les scellants à joints dans les constructions résistantes au feu.

Section 08 85 00 « Scellants de vitrage » pour les scellants utilisés dans les installations de vitrage, d’encadrements de vitrage et de verre structurel.

Section 08 80 00 « Vitrage » pour les scellants à vitrage.

Section 08 84 00 « Vitrage de plastique » pour les scellants à vitrage de plastique.

Section 08 88 53 « Vitrage de sécurité » pour les scellants à vitrage de sécurité.

Section 32 13 73 « Scellants de jointement de pavage de béton » pour les scellants à joints de circulation pour pavages de béton et surfaces de stationnement.

RÉFÉRENCES

Rédacteur de devis : Si la section « Références » est retenue, modifier la section pour inclure seulement les références citées dans la section modifiée.

Références, généralités : Les versions les plus récentes des références suivantes au moment du projet s’appliquent aux travaux de cette section.

ASTM International (ASTM) : www.astm.org :

ASTM C510 – Méthode d’essai normalisée pour la décoloration invonlontaire des scellants ou sur les substrats et le changement de couleur pour les scellants monocomposants ou multi-composants.

ASTM C661 – Méthode d’essai normalisée de la dureté par pénétration des scellants élastomères avec l’utilisation d’un duromètre.

ASTM C719 – Méthode d’essai normalisée de l’adhérence et de la cohésion des scellants à joints élastomères par mouvement cyclique (cycle Hockman)

ASTM C794 – Méthode d’essai de l’adhérence au pelage des scellants à joints élastomères

ASTM C834 – Spécification des scellants à base de latex

ASTM C920 – Spécification des scellants à joints élastomères

ASTM C1087 – Méthode d’essai pour déterminer la compatibilité des scellants à application liquide avec les accessoires utilisés dans des systèmes de verre structurel.

ASTM C1193 – Guide normalisé pour l’utilisation de scellants à joints

ASTM C1247 – Méthode d’essai normalisée de la durabilité des scellants exposés à une immersion continue dans des liquides.

ASTM C1248 – Méthode d’essai de la décoloration invonlontaire des scellants pour joints sur des substrats poreux.

ASTM C1311 – Spécification des scellants à évaporation de solvants.

ASTM C1330 – Fond de joints cylindriques pour utilisation d’appui aux scellants liquides appliqué à froid.

ASTM D412 – Méthodes d’essai de traction du caoutchouc vulcanisé et des élastomères thermoplastiques

ASTM D624 – Méthode d’essai de résistance au déchirement du caoutchouc vulcanisé et des élastomères thermoplastiques

ASTM D2203 – Méthode d’essai normalisée de décoloration invonlontaire par des scellants.

ASTM D2240 – Méthode d’essai des propriétés du caoutchouc – dureté au duromètre

California Department of Public Health : www.cdph.ca.gov

Méthode normalisée de mesure et d’évaluation des émissions de composés organiques volatils de sources intérieures à l’aide de chambres climatiques.

NSF International (NSF) : www.nsf.org :

Standard 51 – Matériaux pour la fabrication des équipements alimentaires.

Sealant, Waterproofing et Restoration Institute (SWRI) : www.swrionline.org :

Programme de validation de la SWRI.

U. S. Environmental Protection Agency (EPA) : www.epa.gov :

40 CFR 59, subpart D – Normes nationales pour l’émission de composés organiques volatils des revêtements architecturaux.

U.S. Food et Drug Administration (FDA) : www.fda.gov :

21 CFR 177.2600 - Title 21 Part 177 Additifs alimentaires indirects : Polymères

US Green Building Council (USGBC) : www.usgbc.org :

Système d’évaluation des bâtiments durables LEED

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Coordination : Coordonner l’installation des scellants à joints avec le nettoyage des substrats concernés et les autres opérations pouvant affecter l’installation ou la finition des scellants à joints.

Consultations préalables : Tenir des consultations à l’emplacement du projet.

DOCUMENTS À SOUMETTRE — ACTION

Fiches techniques : Pour chaque type de scellant à joints spécifié, y compris :

Directives et recommandations de préparation.

Dessins standard indiquant les profils de jointement recommandés par le fabricant et les dimensions applicables au projet.

Rédacteur de devis : Retenir le paragraphe « Liste des scellants à joints » si l’envergure ou la complexité du projet exige la préparation et la révision d’une telle liste.

Liste des scellants à joints : Indiquer l’emplacement, le type, le fabricant, le nom du produit et la couleur pour chaque application de chaque scellant à joints. Identifier les scellants à joints tels qu’ils sont désignés dans cette section.

DOCUMENTS À SOUMETTRE – LEED :

Rédacteur de devis : Retenir le sous-paragraphe suivant pour le crédit LEED-NC QEI 4.1 - Matériaux à faibles émissions, s’appliquant aux matériaux situés à l’intérieur de la barrière pare-intempéries principale du bâtiment.

Crédit LEED-NC QEI 4.1 : Fiches techniques des scellants et apprêts pour scellants appliqués à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. Inclure les rapports de teneur en COV.

Rédacteur de devis : Retenir le sous-paragraphe suivant pour le crédit LEED pour écoles QEI 4.1, s’appliquant aux matériaux situés à l’intérieur de la barrière pare-intempérie principale du bâtiment.

Crédit LEED pour écoles QEI 4.1 : Rapports de laboratoire pour les scellants et apprêts pour scellants appliqués à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. Documents indiquant la conformité avec les exigences de l’État de Californie en matière de tests et de produits : « Pratique normalisée de mesure des émissions de composés organiques volatils de sources diverses à l’aide de chambres climatiques.

Échantillons pour la sélection des couleurs : Pour chaque type de scellant à joints.

Échantillons pour la vérification : Pour chaque produit de scellant à joints extérieur et pour chaque couleur choisie.

Rédacteur de devis : Retenir le paragraphe « Liste des scellants à joints » pour les projets comportant des exigences complexes en matière de jointement.

Liste des scellants à joints : Indiquer l’application, l’emplacement, la référence au dessin, le fabricant, le nom du produit et la couleur sélectionnée.

DOCUMENTS À SOUMETTRE — INFORMATION

Données de qualification : Pour l’applicateur qualifié.

Certificats Greenguard : Pour chaque scellant et accessoire spécifié devant répondre aux normes en matière d’émission de composés organiques volatils de la certification Greenguard Children et Schools Certification.

Certificat de validation de la Sealant, Waterproofing et Restoration Institute (SWRI) : Pour chaque scellant spécifié devant être validé par le programme de validation de la SWRI.

Garanties : Exemplaires non exécutés des garanties spéciales du fabricant et de l’installateur.

Rédacteur de devis : Retenir les exigences en matière de rapports de tests appropriées selon l’envergure et la complexité du projet, parmi les trois sous-paragraphes suivants.

Rapports des tests préparatoires d’adhérence et compatibilité : fournis par le fabricant. Inclure l’interprétation écrite des rapports et les recommandations en matière d’apprêts et de préparation des substrats.

Rapports des tests préparatoires d’adhérence sur le chantier.

Rapports des tests d’adhérence par le contrôle de la qualité sur le chantier.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications de l’installateur : Entreprise approuvée par le fabricant avec au moins trois années d’expérience sur des projets similaires et spécialisée dans le type de travaux spécifiés dans cette section, employant des travailleurs formés pour l’application des scellants à joints requis pour ce projet.

Source unique : Fournir des scellants à joints extérieurs provenant d’un seul fabricant responsable de tester les substrats du projet pour vérifier la compatibilité et l’adhérence des scellants à joints.

Tests préparatoires de compatibilité, de taches et d’adhérence en laboratoire effectués par le fabricant : Soumettre des échantillons des substrats et matériaux adjacents qui seront en contact ou effectués par les scellants à joints. Les données techniques à jour du fabricant en matière de compatibilité des substrats sont acceptables.

Adhérence : Utiliser les normes ASTM C719 et C794 pour déterminer les exigences en matière de préparation des joints, dont le nettoyage et l’apprêt.

Compatibilité : Utiliser la norme ASTM C1087 pour vérifier si les matériaux formant des joints et les matériaux adjacents risquent d’affecter le scellant ou la couleur du scellant.

Coloration : Utiliser les normes ASTM C510, C1248 ou D2203 pour vérifier les propriétés de résistance aux taches des scellants proposés sur les substrats spécifiés.

Rédacteur de devis : Retenir le paragraphe « Adhérence sous immersion » si les scellants à joints sont conçus pour fonctionner sous immersion. Spécifier le liquide concerné lorsque les joints seront exposés à des liquides autres que l’eau potable.

Adhérence sous immersion : Utiliser la norme ASTM C1247 pour déterminer le rendement du scellant proposé lorsqu’immergé et en contact avec de [l’eau potable] <nom du liquide>.

Rédacteur de devis : Retenir le sous-paragraphe suivant lorsque les exigences du projet sont peu complexes et que des tests précédents effectués par le fabricant pour des conditions identiques de scellant et de substrat sont acceptables pour remplacer des tests spécifiques plus coûteux.

Les tests préparatoires en laboratoire par le fabricant ne sont pas obligatoires si le fabricant du scellant peut fournir des données techniques acceptables à l’architecte basées sur des tests préalables effectués sur des matériaux identiques à ceux concernés par les travaux.

Tests préparatoires d’adhérence sur le terrain : Avant d’installer les scellants à joints, tester l’adhérence aux substrats sur le terrain en utilisant ASTM C1193, méthode A. Vérifier si l’adhérence est adéquate. En cas de résultats inadéquats, modifier les recommandations de préparation des joints et tester à nouveau. Soumettre un rapport de test écrit.

Maquettes : Inclure des applications-tests du scellant à joints avec les maquettes exigées aux autres sections, en s’assurant qu’elles soient identiques aux scellants à joints et aux méthodes d’installation spécifiées.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

Recevoir les produits sur le chantier dans les emballages d’origine du fabricant, non ouverts.

Entreposer les apprêts et les scellants dans un lieu sec et à une température ambiante de 15 à 27 °C (60 à 80 °F).

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Ne pas installer les apprêts ou les scellants lorsque la température atmosphérique ou la température de surface du joint est inférieure à 4 °C (40 °F).

PLANIFICATION DES TRAVAUX

Planifier les travaux de sorte que les applications d’étanchéité, d’hydrofugation et de préservation sont effectuées après la pose des scellants, sauf approbation écrite du fabricant du scellant.

S’assurer que les scellants sont durcis correctement avant de les recouvrir d’autres matériaux.

GARANTIE

Rédacteur de devis : Tremco et Dryvit offrent une garantie composée pour les systèmes SIFE lorsque les scellants à base de silicone Tremco Spectrem 1, 3 ou 4 sont utilisés avec des joints Dryvit. Certains systèmes Dryvit exigent une inspection pour un tiers indépendant à titre de condition de garantie. Coordonner les exigences de garantie avec la Section 07 24 00. Consulter le www.dryvit.com pour en savoir plus sur la garantie de Dryvit.

Garantie spéciale du fabricant : Garantie standard du fabricant en vertu de laquelle le fabricant du scellant à joints s’engage à fournir les matériaux pour réparer ou remplacer les scellants installés en cas de défaut de détérioration, d’adhérence ou de cohésion dans des conditions d’utilisation normales, et ce, pour la durée de la garantie spécifiée.

Durée de la garantie pour les scellants à base de silicone : [Cinq] ans à partir de la date d’achèvement des travaux.

Rédacteur de devis : Harmoniser les dispositions de garantie de l’installateur avec les exigences relatives à la période de correction des travaux par l’entrepreneur, qui est souvent prolongée de 1 à 2 années ou plus pour les composants de l’enveloppe extérieure.

Garantie spéciale de l’installateur : Exemplaire original, incluant l’en-tête de l’installateur, où ce dernier s’engage à réparer ou remplacer les scellants à joints ayant démontré des détériorations ou des défauts durant la durée de la garantie spécifiée.

Durée de la garantie : [Deux] ans à partir de la date d’achèvement des travaux.

PRODUITS

FABRICANTS

Rédacteur de devis : Retenir l’option de produits de substitution ci-dessous et modifier si le projet l’exige.

Fabricant/produits — Base de conception : Fournir des scellants à joints fabriqués par Tremco, Inc., Commercial Sealants et Waterproofing Division, An RPM Company, Beachwood OH; (866) 321-6357; courriel : techresources@tremcoinc.com; www.tremcosealants.com. [ou des produits comparables d’autres fabricants approuvés par l’architecte, en conformité avec les directives données aux soumissionnaires et les exigences générales à la Division 01].

MATÉRIAUX, GÉNÉRAL

Rédacteur de devis : Le paragraphe et les sous-paragraphes suivants s’appliquent aux crédits LEED-NC, LEED-CI et LEED-CS QEI 4.1. Vérifier auprès des agences locales si d’autres réglementations en matière de COV s’appliquent.

Teneur en COV et applications intérieures : Fournir des scellants et apprêts de scellant conformes aux limites de teneur en COV suivantes (selon 40 CFR 59, Subpart D [EPA Method 24]) :

Scellants architecturaux : 250 g/l.

Apprêts de scellant pour substrats non poreux : 250 g/l.

Apprêts de scellant pour substrats poreux : 775 g/l.

Rédacteur de devis : Le paragraphe et les sous-paragraphes suivants s’appliquent au crédit LEED pour écoles QEI 4.

Scellants à faibles émissions pour les applications intérieures : Fournir des scellants et apprêts de scellant conformes aux exigences de l’État de Californie en matière de tests et de produits : « Pratique normalisée de mesure des émissions de composés organiques volatils de sources diverses à l’aide de chambres climatiques.

Compatibilité : Fournir des scellants à joints et des matériaux accessoires compatibles les uns avec les autres, ainsi qu’avec les matériaux adjacents, tel que démontré par le fabricant du scellant en conformité avec la norme ASTM C1087 et l’expérience d’utilisation.

Norme relative aux scellants à joints : Assurer la conformité avec la norme ASTM C920 et les autres exigences spécifiées, et ce, pour chaque scellant à joints.

Propriétés de résistance aux taches : Lorsque les scellants ne doivent pas laisser de taches, fournir des scellants testés selon la norme ASTM C1248 et certifiés non tachants sur les substrats poreux spécifiés.

Contact avec des produits alimentaires : Si les scellants doivent être approuvés pour le contact avec des produits alimentaires, fournir des scellants conformes à la norme 21 CFR 177.2600.

Rédacteur de devis : Les types, grades, classes et utilisations de scellants à joints, tels que définit selon ASTM C920, utilisés dans les spécifications ci-dessous sont les suivants :

Type S : Monocomposant

Type M : Multicomposants

Grade P : Versable

Grade NS : Non-affaissant

Classe XX : Capacité de mouvement, pourcentage

Classe XX/YY : Capacité de mouvement, pourcentage, dilatation/contraction

Exposure Utilisation T : Circulation

Exposure Utilisation NT : Aucune circulation

Substrate Utilisation G : Verre

Substrate Utilisation M : Mortiers

Substrate Utilisation A : Aluminium

Substrate Utilisation O : Autres

SCELLANTS À JOINTS À BASE DE SILICONE

Rédacteur de devis : Tremco Spectrem 1 est un scellant à joints à base de silicone monocomposant, à très faible module d’élasticité, à rendement élevé et durcissant à l’humidité. Il possède des propriétés physiques exceptionnelles, ce qui en fait le scellant idéal pour les joints mobiles dynamiques les plus exigeants, y compris les matériaux possédant un coefficient de dilatation linéaire élevé comme les murs-rideaux en aluminium, les panneaux en béton préfabriqués, les panneaux en métal et les périmètres de fenêtres. Spectrem 1 est formulé pour les joints de dilatation, de retrait et de recouvrement, ainsi que pour les systèmes SIFE. Ce produit est compatible avec les membranes pare-air Tremco Exo air.

Scellant à joints à base de silicone monocomposant, sans affaissement, non tachant et à durcissement neutre [SJS#__] : ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 100/50, Utilisation NT; validé par la SWRI.

Base de conception : Tremco, Inc., Spectrem 1.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 1 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Décoloration invonlontaire du scellant sur le substrat : ASTM C 1248 : Aucune sur le béton, le marbre, le granite, le calcaire et la brique.

Couleur :  Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 12 couleurs.

Rédacteur de devis : Tremco Spectrem 2 est un scellant à base de silicone monocomposant, à module d’élasticité moyen, à rendement élevé et à durcissement neutre. Ce produit convient à une variété d’applications de calfeutrage et de vitrage. Ses utilisations de base comprennent : vitrage structurel double; joints de périmètre et de revêtement; cordons de recouvrement, de talon et d’embout; joints de murs-rideaux et de fenêtres. Spectrem 2 peut être utilisé sur l’aluminium, le verre, l’acier, le métal peint, le plastic, la pierre, le béton et la brique. Il adhère sans apprêt à plusieurs matériaux de construction courants.

Scellant à joints à base de silicone monocomposant, sans affaissement, non tachant et à durcissement neutre [SJS#__] : ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 50, Utilisation NT; validé par la SWRI.

Base de conception : Tremco, Inc., Spectrem 2.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 50 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Décoloration invonlontaire du scellant sur le substrat, ASTM C 1248 : Aucune sur le béton, le marbre, le granite, le calcaire et la brique.

Couleur :  Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 10 couleurs.

Rédacteur de devis : Tremco Spectrem 3 est un scellant tout usage à base de silicone monocomposant, à faible module d’élasticité, à rendement élevé, à durcissement neutre, non tachant, résistant à l’encrassement et conçu pour les travaux de construction. La composition brevetée de Spectrem 3 a été formulée spécifiquement pour les joints de pierre poreuse, de systèmes SIFE, de panneaux de métal, de maçonnerie et de béton préfabriqué. Ses propriétés comprennent : faible attraction polaire de la saleté; potentiel de taches extrêmement faible; faibles module d’élasticité et dureté Shore A; adhérence sans apprêt à la plupart des surfaces poreuses; long délai de jointoiement à température élevée; faible teneur en COV et contenu sans solvant; fini mat.

Scellant à joints à base de silicone, monocomposant, sans affaissement, non tachant et à durcissement neutre [SJS#__] : ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 50, Utilisation NT.

Base de conception : Tremco, Inc., Spectrem 3.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 20 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Décoloration invonlontaire du scellant sur le substrat, ASTM C 1248 : Aucune sur le béton, le marbre, le granite, le calcaire et la brique.

Couleur :  Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 15 couleurs.

Rédacteur de devis : Tremco Spectrem 4-TS est un scellant à base de silicone multicomposants, à faible module d’élasticité, à durcissement neutre, non tachant, résistant à l’encrassement et conçu spécifiquement pour les joints mobiles dynamiques avec un mouvement de +/- 50 %. Spectrem 4-TS offre un rendement exceptionnel avec les joints mobiles. Spectrem 4-TS est le seul scellant à base de silicone offrant un aussi grand choix de couleur et peut être coloré sur le terrain. Spectrem 4-TS n’exige pas d’apprêt sur la plupart des matériaux de construction et démontre une adhérence tenace une fois durci complètement. Les applications courantes de Spectrem 4-TS comprennent : systèmes SIFE, joints de dilatation et de retrait, joints de panneaux basculants, joints de panneaux de béton préfabriqués et calfeutrage de périmètre (fenêtres, portes, panneaux).

Scellant à joints à base de silicone multicomposants, sans affaissement, non tachant, colorable sur le terrain et à durcissement neutre [SJS#__] : ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 50, Utilisation NT.

Base de conception : Tremco, Inc., Spectrem 4-TS.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 20 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Décoloration invonlontaire du scellant sur le substrat, ASTM C 1248 : Aucune sur le béton, le marbre, le granite, le calcaire et la brique.

Couleur : [reproduire la couleur personnalisée de l’architecte] [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 70 couleurs.].

Rédacteur de devis : Tremco Tremsil 200 est un scellant à base d’acétoxysilicone monocomposant conçu pour un usage général en construction. Tremsil 200 durcit à la consistance d’un caoutchouc flexible lorsqu’exposé à l’humidité présente dans l’air. Il produit un joint étanche sur le verre, le métal, la porcelaine, la céramique et la plupart des surfaces peintes. Offert en blanc (avec fongicide) et transparent (avec ou sans fongicide), il convient aux applications sanitaires où les joints exigent une protection accrue contre la moisissure et les bactéries.

Scellant à joints à base de silicone résistant à la moisissure, monocomposant et durcissant à l’acide [SJS#__] : ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 25, Utilisation NT.

Base de conception : Tremco, Inc., Tremsil 200 Sanitary.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 1 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Couleur : [blanc] [et] [transparent].

SCELLANTS À JOINTS À BASE D’URÉTHANE

Rédacteur de devis : Dymonic 100 High Performance, High Movement Polyurethane Sealant est un scellant à base de polyuréthane à rendement élevé, à module d’élasticité moyen, à faible teneur en COV, résistant aux rayons UV et sans affaissement. Dymonic 100 possède la caractéristique unique d’adhérer au béton mouillé et jeune. Sa capacité de mouvement est de +100/-50 %, il peut être peinturé et ne produit pas de fissures, de craquelures ou de jaunissement en cas d’exposition extrême aux rayons UV. Il résiste également au carburéacteur. Ses utilisations de base comprennent les joints de dilatation et de retrait; les joints de panneaux de béton préfabriqués; le calfeutrage de périmètre (fenêtres, portes, panneaux); les parements en aluminium, en maçonnerie et en vinyle. Dymonic 100 est compatible avec les revêtements Vulkem, les membranes pare-air ExoAir et les produits d’étanchéité appliqués à froid TREMproof de Tremco. Il est approuvé pour le contact accidentel avec les produits alimentaires.

Scellant à joints à base de polyuréthane monocomposant, sans affaissement et durcissant à l’humidité [UJS#__] : ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 50, Utilisation NT; certifié Greenguard.

Base de conception : Tremco, Inc., Dymonic 100.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 40 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Résistance à la traction, ASTM D412 : 350 à 450 psi

Allongement, %, ASTM D412 : 800 à 900 %

Module d’élasticité à 100 %, ASTM D412 : 75 à 85 psi

Résistance à la rupture, ASTM D412 : 65 à 75 psi

Pouvoir fumigène, ASTM E84 : 5

Couleur : Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 20 couleurs.

Rédacteur de devis : Tremco Dymonic FC est un scellant hybride à base de polyuréthane monocomposant, à faible module d’élasticité et durcissant à l’humidité. Dymonic FC est formulé avec une technologie de polymère brevetée avec capuchon de silane. Dymonic FC fournit les meilleures caractéristiques des scellants au polyuréthane et au silicone. Dymonic FC est un scellant durable et flexible spécifiquement conçu pour les joints mobiles et démontre une adhérence tenace une fois durci complètement. Ses applications typiques comprennent : joints de dilatation et de retrait; panneaux de béton préfabriqués; calfeutrage de périmètres (fenêtres, portes, panneaux); isolation et finitions extérieures; parements en aluminium, maçonnerie et vinyle. Dymonic FC durcit rapidement, avec des temps de formation de peau de 60 minutes et de hors poisse de 3 à 4 heures, afin de réduire considérablement l’encrassement. Il ne se fissurera pas prématurément du fait d'un mouvement arrivant tôt et possède une capacité de mouvement exceptionnelle de ± 35 %. Dymonic FC a également une faible teneur en COV, peut être peinturé et ne se fendille/craquèle pas par exposition aux rayons UV.

Scellant à joints hybride à base de polyuréthane monocomposant, sans affaissement et durcissant à l’humidité [UJS#__] : ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 35, Utilisation NT; certifié Greenguard.

Base de conception : Tremco, Inc., Dymonic FC.

Taux de filage, ASTM C1183 : 93,1 ml/min

Perte de masse, ASTM C1246 : Réussi

Temps de durcissement hors poisse, ASTM C679 : 3 à 4 h

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 10 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Couleur :  Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 15 couleurs.

Rédacteur de devis : Tremco Vulkem 116 est un scellant à base de polyuréthane monocomposant, durcissant à l’humidité et appliqué au pistolet. Durable et flexible, il offre un rendement exceptionnel sur les joints dynamiques. Vulkem 116 est un excellent scellant tout usage conçu pour être utilisé sur le béton coulé et préfabriqué, les travaux de maçonnerie, les périmètres de fenêtres et de portes et d’autres joints de construction similaires. Depuis plus de 30 ans, Vulkem 116 offre une adhérence supérieure et sans apprêt aux substrats poreux, ce qui en fait le produit de choix pour le scellement des joints de dilatation dans les applications de construction commerciales. Il convient également à certaines applications immergées dans l’eau et possède une capacité de mouvement de 25 %. Vulkem 116 est approuvé pour être utilisé à l’extérieur seulement.

Scellant à joints à base de polyuréthane monocomposant et sans affaissement [UJS#__] : ASTM C920, Type S, Grade NS, Classe 25, Utilisation NT.

Base de conception : Tremco, Inc., Vulkem 116.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 60 g/l maximum.

Couleur :  Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 15 couleurs.

Rédacteur de devis : Tremco Vulkem 45 SSL est un scellant à base de polyuréthane monocomposant, à faible module d’élasticité et durcissant à l’humidité. Sa résistance exceptionnelle à l’usure convient parfaitement aux zones à forte circulation. Vulkem 45 SSL est un scellant conçu pour la circulation, versable et partiellement autonivelant offrant une adhérence sans apprêt et une capacité de mouvement exceptionnelles. Il convient à l’immersion continue dans l’eau non chlorée et peut être appliqué au béton mouillé et jeune. Sa technologie procure à Vulkem 45 SSL une grande résistance aux rayons UV et ne produit pas de vapeur. Vulkem 45 SSL est formulé pour être utilisé sur les joints de dilatation de trottoirs, autour de piscines, de centres commerciaux, de planchers ou d’autres surfaces horizontales avec des inclinaisons jusqu’à 6 % (c.-à-d., élévation de 1 po sur une distance de 16 po).

Scellant à joints à base de polyuréthane pour la circulation, immergeable, monocomposant et versable [UJS#__] : ASTM C 920, Type S, Grade P, Classe 50, Utilisation T et I.

Base de conception : Tremco, Inc., Vulkem 45 SSL.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 110 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Couleur : Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 5 couleurs.

Rédacteur de devis : Tremco Vulkem 445SSL est un scellant à base de polyuréthane à 2 composants, à faible module d’élasticité, durcissant à l’humidité et possédant une base colorable et une possibilité de 70 couleurs standard. Sa résistance exceptionnelle à l’usure convient parfaitement aux zones à forte circulation. Vulkem 445 SSL est un scellant conçu pour la circulation, versable et partiellement autonivelant offrant une adhérence sans apprêt et une capacité de mouvement exceptionnelles. Il convient à l’immersion continue dans l’eau non chlorée et peut être appliqué au béton mouillé et jeune. Sa technologie procure à Vulkem 45 SSL une grande résistance aux rayons UV et ne produit pas de vapeur. Vulkem 45 SSL est formulé pour être utilisé sur les joints de dilatation de trottoirs, autour de piscines, de centres commerciaux, de planchers ou d’autres surfaces horizontales avec des inclinaisons jusqu’à 6 % (c.-à-d., élévation de 1 po sur une distance de 16 po).

Scellant à joints à base de polyuréthane pour la circulation, immergeable, multicomposants et versable [UJS#__] : ASTM C 920, Type M, Grade P, Classe 35, Utilisation T, O et I.

Base de conception : Tremco, Inc., Vulkem 445SSL.

Résistance à la traction, ASTM D 412 : 250 psi (1,7 MPa), à 100 % allongement.

Résistance à la rupture, ASTM D 412 : 35 pli (6,1 kN/m).

Adhérence au béton, après eau, ASTM C 794 : 28 pli (4,4 kN/m)

Dureté, ASTM C 661 : 40 duromètre Shore A, minimum.

Vieillissement accéléré, ASTM C 793 : Réussi.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 106 g/l maximum.

Couleur : Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 70 couleurs.

Rédacteur de devis : Tremco Dymeric 240 FC est un scellant à base de polyuréthane époxydé multicomposants, à durcissement chimique, applicable au pistolet et comprenant une base colorable, un sachet de durcissement et un choix de 70 couleurs standard. Une version précolorée de couleur calcaire est également offerte. Dymeric 240FC est un scellant tout usage procurant une étanchéité durable et flexible aux projets de rénovations et de nouvelles constructions, ainsi qu’un durcissement rapide. Les applications de Dymeric 240FC comprennent les panneaux de béton préfabriqués basculants, la maçonnerie, les systèmes SIFE, les murs-rideaux en métal et les joints de périmètre de portes et fenêtres. Il convient aux applications d’immersion dans les fontaines et jardins d’eau non chlorée.

Scellant à joints à base de polyuréthane multicomposants et sans affaissement [UJS#__] : ASTM C 920, Type M, Grade NS, Classe 50, Utilisation I.

Base de conception : Tremco, Inc., Dymeric 240 FC.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 0 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Couleur : [reproduire la couleur personnalisée de l’architecte] [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant, contenant au moins 70 couleurs].

SCELLANTS À JOINTS À BASE DE LATEX

Rédacteur de devis : Tremco Tremflex 834 est un scellant à base de latex acrylique pur dont la formule fournit un scellement flexible et rapide à rétrécissement minimal. Tremflex 834 peut être utilisé comme calfeutrant d'usage général à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est également fortement recommandé comme scellant acoustique en construction de cloisons intérieures, de plafonds et de planchers.

Scellant à joints à base de latex [LJS#___] : Latex acrylique siliconé, ASTM C 834, Type OP, Grade NF.

Base de conception : Tremco, Inc., Tremflex 834.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 35 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Couleur : blanc, peinturable.

SCELLANTS À JOINTS À DURCISSEMENT PAR ÉVAPORATION DES SOLVANTS

Rédacteur de devis : Tremco Butyl Sealant est un scellant flexible et économique élaboré à partir d'un mélange de caoutchouc butyle et de polyisobutylène. Tremco Butyl Sealant permet de former des joints d'étanchéité pour diverses applications, telles que les joints de mur-rideau, les panneaux tôlés raccordés, les seuils de porte, les joints de vitrage et les joints d'étanchéité de néoprène ou d'EPDM Tremco. Sans couche d'apprêt, offre une excellente adhérence à la majorité des substrats courants, tels que le bois, le métal, le verre, le béton et les surfaces de maçonnerie; capacité de mouvement de 10 %; calfeutrant résistant aux intempéries, excellent pour les applications extérieures. Tremco Butyl Sealant est souvent spécifié pour les joints intérieurs et extérieurs dissimulés au sein d’assemblages de métal.

Scellant à joints à base de caoutchouc butyle [BJS#___] : ASTM C 1311.

Base de conception : Tremco, Inc., Tremco Butyl Sealant.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 250 g/l maximum.

Couleur : Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant.

SCELLANTS ACOUSTIQUES

Rédacteur de devis : Tremco Acoustical/Curtainwall Sealant est un scellant à base de caoutchouc synthétique monocomposant, ne formant pas de peau et sans durcissement. Tremco Acoustical Sealant est conçu pour assurer l’étanchéité acoustique des cloisons sèches, des corridors et des murs mitoyens. Il peut également être utilisé comme joint de recouvrement et comme scellant de périmètre pour les membranes pare-vapeur de polyéthylène posées sur un isolant en fibre de verre ou autre isolant et en contact avec du polystyrène. L’application de Tremco Acoustical Sealant augmente considérablement la classe de transmission sonore d’un système et l’isolation acoustique lorsqu’un ou plusieurs cordons sont appliqués sur un joint.

Acoustical/Curtainwall Sealant [AJS#___] : Scellant à base de caoutchouc synthétique monocomposant, sans durcissement, sans affaissement et peinturable. Testé pour réduire la transmission sonore aérienne par les joints de périmètre et les ouvertures du bâtiment, tel que démontré par le test d’assemblages semblables selon ASTM E90.

Base de conception : Tremco, Inc., Tremco Acoustical/Curtainwall Sealant.

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 160 g/l maximum.

Couleur : Blanc, peinturable.

JOINTS PRÉFABRIQUÉS

Rédacteur de devis : Spectrem Simple Seal est un joint de silicone extrudé préformé à très faible module d’élasticité conçu spécifiquement pour offrir des propriétés d’allongement élevées et pouvant être adhéré à plusieurs substrats, en tandem avec Spectrem 1 ou 2, pour former un joint étanche. Spectrem Simple Seal est conçu pour les nouvelles constructions et les projets de restauration incluant des périmètres de fenêtres, des systèmes SIFE, des murs parapets, des puits de lumière, des joints de fenêtre en aluminium, des joints de transition, des joints de murs-rideaux, des joints de toiture en tôle et d’autres joints de recouvrement.

Joints en silicone préformés [PS#1] : Le joint standard du fabricant consiste d’un joint extrudé en silicone à faible module d’élasticité, de dimension conforme aux dessins, combiné à un scellant liquide à base de silicone à durcissement neutre pour adhérer les joints aux substrats.

Base de conception : Tremco, Inc.; Spectrem SimpleSeal.

Rédacteur de devis : Tremco illmod 600 est un scellant à joints flexible, précomprimé et expansif conçu pour former une protection contre la pluie battante, le son, les courants d’air et la poussière. Il est composé de mousse de polyuréthane imprégnée de résine d’acrylique modifié ignifuge et munie d’un adhésif autocollant sur une de ses surfaces pour faciliter l’installation. Une fois positionné, le matériau prend de l’expansion pour remplir le trou est créer un joint permanent élastique et étanche. illmod 600 est utilisé comme scellant à joints extérieurs et intérieurs dans les applications au-dessus du niveau du sol. Il peut également être utilisé comme joint principal dans les applications verticales et comme joint secondaire dans les applications horizontales. illmod 600 peut être utilisé sur les joints de béton préfabriqué et basculant, de maçonnerie, de panneaux de toiture métallique et de systèmes SIFE.

Scellants à joints en mousse préformés [PS#2] : Le joint standard du fabricant consiste d’un joint à base de mousse d’uréthane à cellules ouvertes, préformé, précomprimé et possédant une densité minimale de 10 lb/pi3 (160 kg/m3), imprégné d’un agent hydrofuge. Les dimensions sont fabriquées en usine et précomprimées pour correspondre à la largeur des joints. Les joints sont recouverts d’adhésif autocollant sur un côté.

Base de conception : Tremco, illmod 600.

Conductivité thermique, ASTM C 518 : 0,28-0,30 BTU-po/h-°F-pi2

Résistance thermique, ASTM C 518 : 3,3-3,6 h-°F-pi2/BTU

Propagation des flammes, ASTM E84 : 0

Pouvoir fumigène, ASTM E84 : 5

Teneur en composés organiques volatils (COV) : 0 g/l maximum.

Émissions organiques volatiles (EOV) : Respecte les exigences de la certification Greenguard Children & Schools Certification.

Couleur : Noir ou gris.

ACCESSOIRES POUR SCELLANTS À JOINTS

Fond de joints cylindriques pour utilisation d’appui aux scellants liquides appliqué à froid : ASTM C 1330. Matériau de type B, non absorbant, bicellulaire avec peau de surface; ou matériau de type O, polyuréthane à cellules ouvertes; selon les recommandations du fabricant pour l’application.

Ruban anti-solidarisation : Ruban de polymère compatible avec le scellant à joints et les matériaux adjacents et recommandé par le fabricant du scellant à joints.

Apprêts pour le substrat du joint : Apprêt de substrat recommandé par le fabricant du scellant pour l’application.

Nettoyants : Nettoyants chimiques acceptés par le fabricant du scellant à joints.

Ruban-cache : Ruban non tachant et non absorbant, compatible avec le scellant à joints et les surfaces de joints adjacentes.

EXÉCUTION

EXAMEN

Examiner le profil des joints et des surfaces pour déterminer si les travaux sont prêts pour l’installation des scellants à joints. Vérifier si les dimensions des joints sont adéquates pour le développement des capacités de mouvement du scellant. S’assurer que la surface des joints est propre, sèche et durcie adéquatement. Procéder avec l’installation des scellants à joints une fois que les conditions sont conformes aux recommandations écrites du fabricant du scellant.

PRÉPARATION

Nettoyage de la surface des joints : Nettoyer les joints avant l’installation des scellants à joints en utilisant les matériaux et les méthodes recommandés par le fabricant de scellants. Assurer la conformité avec ASTM C1193.

Nettoyer les composés de mûrissement, la laitance, les agents de démoulage, la poussière et les autres contaminants.

Nettoyer les surfaces non poreuses et poreuses en utilisant des nettoyants chimiques approuvés par le fabricant du scellant.

Protéger les éléments entourant la zone concernée par les travaux à cette section contre les dommages et les impacts esthétiques. Masquer les surfaces adjacentes au ruban-cache au besoin pour prévenir les risques de dommages aux éléments finis.

APPLICATION DU SCELLANT

Norme d’installation des scellants et apprêts : Se conformer à ASTM C1193 et aux directives écrites du fabricant.

Renforcement des joints : Choisir des matériaux de renforcement recommandés par le fabricant du scellant comme étant compatibles avec le scellant et les matériaux adjacents. Installer le matériau de renforcement à la profondeur requise pour obtenir le profil de scellant à joints permettant d’optimiser le mouvement du scellant.

Rédacteur de devis : Les joints doivent être dimensionnés et détaillés en tenant compte du ratio largeur:profondeur du joint scellé, basé sur le mouvement anticipé du joint et les tolérances de la construction. Prévoir le joint pour accepter au moins 4 fois le mouvement anticipé afin de tenir compte des tolérances de construction et du mouvement prévu selon le coefficient de dilatation thermique.

Installer le renfort de joint de sorte que les ratios suivants soient maintenus :

Joints de largeur jusqu’à 1/2 po (13 mm) : ratio largeur:profondeur de 1:1.

Joints de largeur supérieure à 1/2 po (13 mm) : ratio largeur:profondeur de 2:1, profondeur de joint maximale de ½ po.

Appliquer du ruban de démoulage sur les substrats lorsqu’aucun renfort n’est utilisé.

Masquage : Masquer les surfaces adjacentes afin de prévenir les taches et les dommages causés par le contact avec le scellant ou l’apprêt.

Apprêt des joints : Apprêter les substrats des joints si recommandé par le fabricant du scellant ou si indiqué par les tests préparatoires ou l’expérience. Appliquer l’apprêt recommandé en utilisant les techniques d’application recommandées par le fabricant du scellant.

Application des scellants liquides : Installer les scellants selon les méthodes recommandées par le fabricant du scellant, aux profondeurs recommandées pour l’application. Appliquer de manière continue, du haut vers le bas du joint verticalement et horizontalement dans une seule direction. Appliquer une pression adéquate pour remplir et sceller la largeur du joint.

Jointoyer immédiatement à l’aide d’outils de forme appropriée afin de forcer les scellants contre les renforts et les substrats des joints, en prenant soin d’éliminer les trous et de maintenir un contact complet.

Installer le scellant en évitant les trous d’air, l’emprisonnement de matières étrangères, les saillies et les écoulements.

Jointoyer la surface exposée du joint pour obtenir une surface concave, à l’aide d’agents de jointoiement approuvés par le fabricant du scellant pour l’application.

Nettoyage : Nettoyer le scellant en trop en utilisant les matériaux et méthodes approuvés par le fabricant du scellant et en prenant soin de ne pas endommager le substrat des joints.

Retirer le ruban-cache immédiatement après le jointoiement en prenant soin de ne pas nuire à l’étanchéité.

Nettoyer le scellant en trop sur les surfaces avant le durcissement.

Installation du scellant acoustique : Aux assemblages devant offrir une résistance acoustique et aux autres endroits indiqués, sceller la construction aux périmètres, derrière les joints de retrait et aux ouvertures et pénétrations des deux côtés avec un cordon continu de scellant acoustique. Respecter la norme ASTM C919 et les recommandations écrites du fabricant.

Installation de joints préformés : Installer les joints immédiatement après avoir enlevé l’emballage de protection. Ne pas étirer ou déformer le matériau. Placer les joints en assurant la continuité aux extrémités, aux virages et aux intersections. Appliquer de la chaleur sur les scellants si recommandé par les directives écrites du fabricant du scellant.

CONTRÔLE DE QUALITÉ SUR LE TERRAIN

Test d’adhérence sur le terrain : Effectuer des tests d’adhérence, en conformité avec les directives du fabricant et la norme ASTM C1193, méthode A.

Effectuer [5] tests pour les premiers [1000 pi (300 m)] de longueur de joint, pour chaque type de scellant et de substrat et un test pour chaque [1000 pi (300 m)] de longueur de joint par la suite ou 1 test par étage par élévation du bâtiment, au minimum.

Pour les scellants appliqués entre des matériaux différents, tester les deux côtés du joint.

Retirer les scellants ayant échoué le test d’adhérence, nettoyer les substrats, réappliquer les scellants et tester de nouveau. Tester les scellants adjacents aux scellants défectueux.

Soumettre un rapport du test d’adhérence sur le terrain à l’architecte indiquant les tests effectués, les emplacements, les dates, les résultats et les mesures correctives appliquées.

Rédacteur de devis : Modifier la liste des scellants pour refléter les exigences du projet. Supprimer les éléments de construction non requis pour le projet. Identifier les scellants à joints en utilisant la description et l’identifiant figurant à la partie 2, une fois modifiée. Coordonner les exigences de couleur; certains scellants Tremco peuvent être personnalisés selon les exigences en matière de couleur. D’autres sont offerts en certaines couleurs seulement.

LISTE DES SCELLANTS À JOINTS EXTÉRIEURS

Joints de transition extérieurs dissimulés dans la membrane pare-vapeur.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés compatibles avec Tremco Exo sont Tremco Spectrem 1 et Dymonic 100.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et à faible module d’élasticité [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Compatibilité : Compatible avec les composants pare-air spécifiés à la section membrane pare-air (Division 07).

Joints de construction extérieurs dans le béton [coulé en place] [et] [basculant].

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1, Spectrem 2 et Spectrem 4-TS ou Dymonic 100, Dymonic FC et Vulkem 116.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base de silicone multicomposants à durcissement neutre, non tachant et colorable sur le terrain [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec l’échantillon de substrat].

Joints de déformation extérieurs dans la maçonnerie d’éléments de béton.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1, Spectrem 2 et Spectrem 4-TS ou Dymonic 100, Dymonic FC et Vulkem 116.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base de silicone multicomposants à durcissement neutre non tachant et colorable sur le terrain [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec l’échantillon de substrat].

Joints de déformation extérieurs dans la maçonnerie de béton.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1, Spectrem 2 et Spectrem 4-TS ou Dymonic 100, Dymonic FC et Vulkem 116.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base de silicone multicomposants à durcissement neutre, non tachant et colorable sur le terrain [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Couleur du scellant à joints, joints verticaux : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec la brique aux joints verticaux].

Couleur du scellant à joints, joints horizontaux : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec le mortier aux joints horizontaux].

Joints de déformation extérieurs dans la maçonnerie de pierre.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1 et Spectrem 2 ou Dymonic 100, Dymonic FC et Vulkem 116.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec mortier].

Joints extérieurs avec systèmes d’isolation et de finition extérieurs (SIFE).

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1, Spectrem 3 et Spectrem 4-TS ou Dymonic FC ou Dymeric 240FC.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base de silicone multicomposants à durcissement neutre, non tachant et colorable sur le terrain [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec les couleurs du système SIFE.

Joints extérieurs exposés dans des systèmes de bardage de panneaux métalliques.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1 et Spectrem 4-TS.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base de silicone multicomposants à durcissement neutre, non tachant et colorable sur le terrain [SJS#__].

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec l’échantillon de substrat].

Joints étanches extérieurs dissimulés dans des systèmes de bardage.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1 ou Dymonic 100 et Dymonic FC.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Joints extérieurs entre des matériaux différents (parmi les matériaux cités ci-dessus).

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1, Spectrem 2 et Spectrem 4-TS ou Dymonic 100 et Dymonic FC.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base de silicone multicomposants à durcissement neutre, non tachant et colorable sur le terrain [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec l’échantillon de substrat] [couleurs multiples requises pour agencer à différentes conditions].

Joints de périmètre extérieurs aux cadres de portes, fenêtres, vitrines, murs-rideaux et aérateurs à lames.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1, Spectrem 2 et Spectrem 4-TS ou Dymonic 100 et Dymonic FC.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base de silicone multicomposants à durcissement neutre, non tachant et colorable sur le terrain [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec l’échantillon de substrat] [couleurs multiples requises pour agencer à différentes conditions].

Joints extérieurs avec cadre de vitrine en aluminium, murs-rideaux et systèmes de fenêtre :

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1 ou Spectrem 2.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre non tachant [SJS#__].

Couleur du scellant à joints : Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant.

Rédacteur de devis : Retenir le paragraphe suivant si l’utilisation de scellants de vitrage est spécifiée à la section « Scellants de vitrage » (Division 08).

Joints extérieurs dans le verre structurel, les cadres de vitrine en aluminium, les murs-rideaux et les systèmes de fenêtre : voir section [« Scellants de vitrage »] [« Murs-rideaux avec scellant de vitrage structurel »] (Division 08).

Tous les autres joints extérieurs non conçus pour la circulation.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Spectrem 1, Spectrem 2 et Spectrem 4-TS ou Dymonic 100 et Dymonic FC.

Scellant à joints : Scellant à base de silicone monocomposant à durcissement neutre et non tachant [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base de silicone multicomposants à durcissement neutre, non tachant et colorable sur le terrain [SJS#__].

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [agencement approuvé avec l’échantillon de substrat] [couleurs multiples requises pour agencer à différentes conditions].

Joints d’isolation horizontaux extérieurs pour circulation : voir section « Scellants de jointement de pavage de béton » (Division 32).

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Vulkem 45 SSL et Vulkem 445SSL

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant versable [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : Choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant.

LISTE DES SCELLANTS À JOINTS INTÉRIEURS

Joints de déformation verticaux intérieurs dans le béton et la maçonnerie d’éléments extérieurs.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Tremco Dymonic FC ou Dymonic 100.

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [certifié Greenguard] [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant.

Joints de déformation intérieurs dans la maçonnerie d’éléments intérieure.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Tremco Dymonic FC ou Dymonic 100.

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [certifié Greenguard] [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant.

Joints de périmètre intérieurs sur des cadres extérieurs en aluminium.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Tremco Dymonic FC.

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [certifié Greenguard] [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant.

Joints de périmètre intérieurs sur des cadres intérieurs.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Tremco Dymonic FC ou Tremflex 834.

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant sans affaissement [certifié Greenguard] [LJS#__].

Scellant à joints : Latex acrylique siliconé [certifié Greenguard] [UJS#__]

Couleur du scellant à joints : [choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant] [couleurs multiples requises] [peinturable].

Joints sanitaires intérieurs entre des appareils sanitaires, des appareils alimentaires, la menuiserie d'agencement et les murs, planchers et comptoirs adjacents.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Tremsil 200 Sanitary.

Scellant à joints : Scellant de joints à base de silicone résistant à la moisissure, monocomposant, sans affaissement et durcissant à l’acide [certifié Greenguard] [SJS#__].

Couleur du scellant à joints : choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant; couleurs multiples requises.

Joints de circulation intérieurs dans le plancher ou entre le plancher et le mur.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Vulkem 45 SSL ou Vulkem 445 SSL.

Scellant à joints : Scellant à base d’uréthane monocomposant versable [certifié Greenguard] [UJS#__].

Couleur du scellant à joints : choisie par l’architecte parmi la gamme standard du fabricant.

Joints intérieurs non mobiles entre des surfaces intérieures peinturées et les matériaux adjacents.

Rédacteur de devis : Les produits recommandés sont Tremflex 834 et Dymonic 100

Scellant à joints : Latex acrylique siliconé [certifié Greenguard] [UJS#__]

Couleur du scellant à joints : peinturable.

Scellants intérieurs dissimulés aux seuils et aux encadrements.

Rédacteur de devis : Le produit recommandé est Tremco Butyl Sealant. Vérifier les exigences du projet en matière de COV.

Scellant à joints : Scellant à joints à base de butylcaoutchouc [BJS#1].

Applications acoustiques intérieures exposées ou non exposées :

Rédacteur de devis : Le produit recommandé est Tremco Acoustical/Curtainwall Sealant.

Scellant à joints : Scellant à joints acoustique [AJS#1].

FIN DE LA SECTION